# ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОС Т 10178-85

(СТ СЭВ 5683-86)

ГОСУДАРС ТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПО РТЛАНДЦЕМЕ НТ И Ш ЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ Технические условия Portland cement and portland blastfurnace slag cement. Specifications | ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86) Взамен ГОСТ 10178-76 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.87

Несоблюдение с тандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на цементы общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера.

(Измененная редакция, Изм. № 1) .

Стандарт не распространяется на ц ементы, к которым предъявляются специальные требования и которые изготовляются по соответствующим стандартам и техническим условиям.

Классификация , термины и определения - по ГОСТ 30515-97. (Изм. № 2)

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цемент следует изготовлять в соответствии с требованиями настоя щего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем.

1.2. По вещественному составу цемент подразделяют на следующие виды: (Изм. № 2)

портландцемент (без минеральных добавок) ;

по ртландцемент с добавками (с активными минерал ьными добавками не более 20 %);

шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20 %).

(Измененная редакция, Изм. № 1) .

1.3. По пр очности при сжатии в 28-суточном возрасте цемент подразделяют на марки:

портландцемент - 400, 500, 550 и 600;

шлакопортландцемент - 300, 400 и 500;

портландцемент быстротвердеющий - 400 и 500;

шлакопортландцемент быстротвердеющий - 400.

Примечан ие. Допускае тся с р азрешени я Минстройматериалов СССР выпускать по ртландцемент с ми нераль ными добавками марк и 300.

1.4. Условное обозначение цемента должно состоять из:

наименования типа цемента - портландцемент, шлакопортландцемент. Допускается пр именять сокращенное обозначение наименования - соответственно ПЦ и ШПЦ;

марки цемента -по п. 1.3;

обозначения максимального содержания добавок в портландцементе по п. 1.6: Д0, Д5, Д20;

обозначения быстротвердеющего цемента - Б ;

обозначения пластифика ции и гидрофобизации цемента - ПЛ, ГФ;

обозначения цемента, полученного на основе клинкера нормированного состава, - Н;

обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения портландцемента марки 400, с добавками до 20 %, быстротвердеющего, пластифицированного:

Портландцемент 40 0-Д20 -Б - ПЛ ГОСТ 10178-85.

Допускается обозначение (за исключением случаев поставки цемента на экспорт) :

ПЦ 400-Д20-Б - ПЛ ГОС Т 10178-85.

1.3, 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1) .

1.5. При производстве цементов применяют:

клинкер, по химическому составу соответствующий технологичес-кому регламенту. Массовая доля оксида магния ( M gО) в клинкере не должна быть более 5 %.

Для отдельных предприятий по пер ечню, установле нному Минстройматериалов СССР, в связи с особ ен ностью химического состава используемого сырья допускается содержани е MgО в клинкер е не боле е 6 % при условии обеспечения равномерности изменения объема цемента при испытаниях в автоклаве;

гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применение фосфогипса, борогипса, фторогипса по соответствующей нормативно-технической документации;

гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476 и другие активные минеральные добавки по соответствующей нормативно-технической документа ции;

добавки, регулирующие основные свойства цемента, и технологические добавки по соответству ющей нормативно-технической документации.

1.6. Массовая доля в цементах активных минеральных добавок должна соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение вида цемента | Активные минеральные добавки, % по массе |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | доменные гранулированные и электротермофос-форные шлаки | осадочного происхождения, кроме глиежа | прочие активные, включая глиеж |
| ПЦ-Д0 | Не допускаются |
| ПЦ-Д5 | До 5 включ. | До 5 включ. | До 5 включ. | До 5 включ. |
| ПЦ-Д20, ПЦ-Д20-Б | Св. 5 до 20 ” | До 20 включ. | До 10 включ. | До 20 включ. |
| ШПЦ, ШПЦ-Б | Св. 20 до 80 ” | Св.20 до 80 ” | До 10 включ. | До 10 включ. |

Допуска ется замена части минеральных добавок во всех типах цемента добавками, ускоряющими твердение или повышающими прочность цемента и не ухудшающими его строительно-технические свойства (кренты, сульфоалюминатные и сульфоферритные продукты, обожженные алуниты и каол ины) . Суммарная массовая доля этих добавок не должна быть более 5 % массы цемента.

1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1) .

1.7. Пр едел прочности цем ента при изгибе и сжатии дол жен быть не ме нее значений, ук азан ных в табл. 2.

Таблица 2.

| Обозначение вида цемента | Гаранти-рованная марк а | Предел прочност и, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | при изг ибе в возрасте, сут | п ри сжатии в возрасте, сут |
|  |  | 3 | 28 | 3 | 28 |
| ПЦ -Д0, ПЦ -Д5, ПЦ- Д20, ШПЦ | 300 | - | 4,4 (45) | - | 29,4 (300) |
|  | 400 | - | 5,4 (55) | - | 39,2 (400) |
|  | 500 | - | 5 ,9 (60) | - | 49,0 (500) |
|  | 550 | - | 6,1 (62) | - | 53,9 (550) |
|  | 600 | - | 6,4 (65) | - | 58,8 (600) |
| ПЦ -Д20 -Б | 400 | 3,9 (40) | 5,4 (55) | 24 ,5 (250) | 39,2 (400) |
|  | 500 | 4,4 (45) | 5,9 (60) | 27 ,5 (280) | 49,0 (500) |
| ШПЦ-Б | 400 | 3,4 (35) | 5,4 (55) | 21,5 (220) | 39,2 (400) |

(Измененная редакция, Изм. № 1) .

Изготовитель должен определять активность при пропаривании каждой партии цемента.

(Измененная редакция, Изм. № 1) .

1.8. Цемент должен показывать равномер ность изменения объема при испытании образцов кипяч ени ем в вод е, а при сод ерж ании M g О в клинкер е более 5 % - в автоклаве.

1.9. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения.

1.10. Тонкост ь помола цемента долж на быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы.

1.11. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе должна соответс твовать требованиям табл. 3.

Таблица 3.

| Обозна че ние вид а цемента | SO 3, % по массе |
| --- | --- |
|  | не менее | не более |
| ПЦ 40 0-Д0, ПЦ 50 0-Д0, ПЦ З00- Д5, ПЦ 400-Д5 , ПЦ 50 0-Д5, ПЦ 30 0-Д20, ПЦ 40 0-Д20, ПЦ 500-Д20. | 1,0 | 3,5 |
| ПЦ 550 -Д0, ПЦ 60 0-Д0, ПЦ 550 -Д5, ПЦ 600-Д5, ПЦ 550 -Д20, ПЦ 60 0-Д20, ПЦ 40 0-Д20 -Б, ПЦ 5 00-Д2 0-Б | 1,5 | 4,0 |
| ШПЦ 300, ШПЦ 400, Ш ПЦ 500, ШПЦ 4 00-Б | 1,0 | 4,0 |

1.12. Допускается введен ие в цемент пр и его помоле специальных пластиф ицирующих или гидрофобизирующих поверхностноактивных добавок в количестве не более 0,3 % массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.

Пластифицированный или г идрофобный цемент следует поставлять по согласованию изготовителя с потребителем.

Пластифицированный или гидрофобный цемент не следует поставлять потребителям, использующим суперпластификаторы при приготовлении бетонных смесей.

Подвижность цементно-песчаного раствора состава 1:3 из пластифицированных цементов всех типов должна быть такой, чтобы при водоцементном отнош ении, равном 0,4, расплыв стандартного конуса был не мене е 135 мм.

Гидрофобный цемент не должен впитывать в себя воду в течение 5 мин от момента нанесения капли воды на поверхность цемента.

1.13. При пр оизво дстве цеме нта для интенсификации процесса помола допускаетс я введе ни е технологических добавок, не ухудшаю щих качества цемента, в количеств е не более 1 % , в том числе органических не боле е 0,1 5 % массы цемента.

Эффекти вность применения технологических добавок, а также отсутствие отрицательного влияния их на свойства бетона должны быть подтвержде ны результатами испытаний цемента и бетона.

1.12, 1.13. (Изме ненная ред акция, Изм. № 1).

1.14. Для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобето нных напорных и безнапорных труб, железобетон ных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных л иний злектропередач, контактной сети железнодорожного транспорта и освещения следует поставлять цемент, изготовляемый на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината (С3А) в количестве не боле е 8 % по массе.

Для этих изделий по согласованию с потребителем необходимо поставлять один из следующих типов цемента:

ПЦ 40 0-Д0 -Н, ПЦ 50 0-Д0-Н - для всех изделий;

ПЦ 500 -Д5-Н - для труб, шпал, опор, мостовых конструкций независимо от вида добавки. Для напорных труб необходимо поставлять цемент I или II группы по эффективности пропаривания согласно приложению А;

(Измененная редакция. Изм. № 2);

ПЦ 40 0-Д20-Н, ПЦ 50 0-Д20 -Н - для бетона дорожных и аэродромных покрытий при применении в качестве добавки гранулирова нного шлака не более 15 %.

Начало схватывания портландцемента для бетона дорожных и аэродромных покрытий должно наступать не ранее 2 ч, портландцемента для труб - не ранее 2 ч 15 мин от начала затворения цемента. По согласованию изготовителя с потребителем допускаются иные сроки схватывания.

(Измененная редак ция, Изм. № 1) .

Удельная поверхность портландцемента с добавкой шлака для бетона дорожных и аэродромных покрытий должна быт ь не менее 280 м2/кг.

1.15. Массовая доля щелочных оксидов ( Na 2 O и К2О) в пересчете на Na2О ( Na2 O + 0,658К2О) в цементах, предназначенных для изготовления массивных бетонных и железобетонных сооружений с исполь зованием реакционноспособного заполнителя, устанавливается по согласованию с потребителем.

1.16. Массовая доля щелочных оксидов в цементах, изготовляемых с использованием белитового (нефелинового) шлама, в пересчете на Na 2О не должна быть более 1,20 %.

1.17. Исключен (Изм. № 2).

1.16, 1.17. (Измене нная редакция, Изм. № 1).

1.18. Изготовитель должен испытывать цемент на наличие признаков ложного схватывания равномерно по мере отгрузки, но не менее чем 20 % отгруженных партий.

(Введен дополнительно, Изм. № 1) .

# 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку цементов производят по ГОСТ 30515-97. (Изм. № 2)

2.2. Группы цемента по эффективности пропаривания приведены в приложении А. (Изм. № 2)

# 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Физико-механические свойства цементов определяют по ГОСТ 310.1 - ГОСТ 310.3, ГОСТ 310.4.

3.2. Химический анализ клинкера и цемента производят по ГОСТ 5382.

При этом массовую долю в клинкере оксида магния ( M gО) устанавливают по дан ным приемочного контроля производства.

3.3. Вид и количество добавок в цементе определяют по методике головной организа ции по государственным испытаниям цемента в пробе, отобранной на заводе-изготовителе.

3.4. ( Исключен, Изм. № 2).

3. 5. Наличие признаков ложного схватыва ния цемента проверяют по методике головно й организа ции по государственным испытаниям.

(Измене нная редакция, Изм. № 1).

3.6. (Исключен, Изм. № 1).

# 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА , ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение цемента производят по ГОСТ 30515-97. (Изм. № 2)

# 5. ГАРАН ТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 45 сут после отгрузки для быстротвердеющих и 60 сут для осталь ных цементов, а при поставке навалом - на мом ент получения цемента потребителем, но не более чем 45 сут после отгру зки для быстротвердеющих и 60 сут для остальных цементов.

(Измене нная редакция, Изм. № 1).

# Приложение А

(справочное)

| Группа по эффектив- ности пропарива- ния | Тип цемента | Предел прочности при сжатии после пропаривания , МПа (кгс/см2) , для цемента марок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 400 | 500 | 550-600 |
| 1 | ПЦ | Более 23 (230) | Более 27 (270) | Более 32 (320) | Более 38 (380) |
|  | ШПЦ | Более 21 (210) | Более 25 (250) | Более 30 (300) | - |
| 2 | ПЦ | От 20 до 23 (От 210 до 230) | От 24 до 27 (от 240 до 270) | От 28 до 32 (От 280 до 320) | От 33 до 38 (От 330 до 380) |
|  | ШПЦ | От 18 до 21 (От 180 до 210) | От 22 до 25 (от 220 до 250) | От 26 до 30 (От 260 до 300) | - |
| 3 | ПЦ | Менее 20 (200) | Менее 24 (240) | Менее 28 (280) | Менее 33 (330) |
|  | ШПЦ | Менее 18 (180) | Менее 22 (220) | Менее 26 (260) | - |
| Примечание - Для портландцемента и шлакопортландцемента режим пропаривания принят одинаковым в соответствии с ГОСТ 310.4-81 : общая продолжительность 12-13 ч при температуре 80 ° С (в отличие от СНиП 82-02-95, где для шлакопортландцемента принят режим пропаривания общей продолжительностью 16-18 ч при температуре 90-95 ° С) |

ИНФОРМАЦИОННЫ Е ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

З .Б. Энтин , канд. техн. наук; Л.А. Малинина , д-р техн. наук (руководители темы); Е.Т. Яшина; K . B . Kpac нов a ; М.И.Бруссер , канд. техн. наук; Н.Е.Микиртумова; А.Б . Морозов.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 10.07.85 №116

3. СТАНДА РТ ПОЛНОСТ ЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ СТ СЭВ 56 83-86

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10178-76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН ТЫ

| Обоз начение НТД, на который да на ссылка | Номер пункта, подпункта | Обозначение НТД, н а которы й дана ссылка | Ном ер пункта, подпункта |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 310.1-76 | 3.1 | ГОСТ 5382-73 | 3.2 |
| ГОСТ 310.2-76 | 3. 1 | ГОСТ 6613-86 | 1.10 |
| ГОСТ 310.3-76 | 3.1 | ГОСТ 22236-85 | 1.14, раз д.2, 3.4 |
| ГОСТ 310.4-81 | 3.1 | ГОСТ 22237-85 | Р аз д.4 |
| ГОСТ 3476-74 | 1.5 | ГОСТ 23464-79 | Вводная час ть, 1.2 |
| ГОСТ 4013-82 | 1.5 | СТ СЭВ 4772-84 | Вводная часть |

ПЕРЕИЗДА НИЕ (май, 1989 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апре ле 1989 г. (ИУС № 8-88) .

Внесено изменение № 2 принятое МНТКС 20.05.98 г. и введенное в действие с 1 января 1999 г.